瓦工工艺

1.卫生间最下面一片墙砖贴完地砖后再贴。

2.砌墙用1：2水泥沙浆，抹灰用1：1水泥沙浆，表面应平整。

3.封线管用1：1水泥沙浆，抵于墙面5—8mm。

4.墙砖铺贴采用2：1水泥沙浆湿贴法。

5.地砖铺贴应采用体积比为1：3的干性水泥沙浆。

6.铺贴前应对饰面砖的规格、颜色进行分检选配。

7.铺贴前应进行放线定位和排砖。

8.墙砖铺贴前泡水时间不少于2小时，并阴干。

9.非整砖应排放在次要部位或角落处。

10.勾缝应密实，线条顺直，表面洁净。

11.厨(有地露的)、卫地砖铺贴应顺排水口方向留1—2%坡度。

12.墙面不宜有小于三分之一的非整砖。

13.地面石材或地砖铺设完毕后必须确保72小时之内无人踩踏，必须进行现场保护。